甘肃工业职业技术学院

教案

| 顺序号 | 1 | 授课班级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课日期 | 年 月 日 第 周 星期 第 节 |  |  | 授课方法 | 讲授法 |
| 授课章节名称 | 绪论 第一章 建筑材料的基本性质（第一节） |  |  |  |  |
| 教学目的 | 掌握建筑材料的定义与分类，了解建筑材料与建筑工程中的关系，以及建筑材料的发展方向，了解本课程的内容及要求。 掌握材料的物理性质，并能对这些性能能进行联系和分析，会解决简单问题。 |  |  |  |  |
| 教学 重点与难点 | 材料的基本物理性质的含义、衡量指标及如何计算。 |  |  |  |  |
| 更改、补充 删节内容 |  |  |  |  |  |
| 使用教具 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |
| 课后笔记 |  |  |  |  |  |
| 检查意见 | 签字 |  |  |  |  |

教学过程设计

1、自我介绍 2、课程特点介绍 3、提出相应要求（听课、作业、试验） 10 min 绪 论 一、建筑材料的定义与分类 （一）定义 （二）分类 建筑材料的主要两种分类方法： - 按化学成分分类 2、按使用功能分类 二、建筑材料与建筑工程中关系 三、建筑材料的发展现状 四、建筑材料的检测与技术标准 第二章 建筑材料的基本性质 第一节 材料的基本物理性质 1、密度与表观密度 密度ρ=mV； 表观密度ρ0=mV0 V—材料在绝对密实状态下的体积，是指不包括孔隙体积在内的固体所占有的实体积。 V0—材料在自然状态下的体积，或称表观体积，是指包括内部孔隙的体积。 测得含孔材料的V时，一般用磨细的方法来求得。 表观密度ρ0，一般是指材料在气干状态下的ρ0，在烘干状态下的ρ0，称为干表观密度。 2、堆积密度 堆积密度是指粉状、粒状和纤维材料在堆积状态下（包括了颗粒内部的孔隙和颗粒之间的空隙），单位体积所具有的质量： ρ0′=mV0′ ρ0′的大小，不仅取决于材料的ρ0，而且还与材料的疏密度有关，还受材料含水程度的影响。 3、密实度与孔隙率 密实度是指材料体积内被固体物质所填充的程度；孔隙率是指材料体积内，孔隙体积所占的比例。即 D=VV0=ρ0ρ P=V0−VV0=1−ρρ0 D和P从两个不同侧面来反映材料的密实程度，两者关系为P+D=1。D和P通常用百分数表示。 4、填充率和空隙率 填充率D'是指散粒材料在堆积体积中，被颗粒填充的程度。空隙率ρ'是颗粒之间的空隙所占堆积体积的比例。即 D'=V0V0′=ρ0′ρ0；P'=V0′−V0V0′=1−ρ0′ρ0 P'和D'从两个侧面反映材料颗粒互相填充的疏密程度。 本节课小结： 了解建筑材料的基本情况，建立起学习兴趣。掌握材料的密度、孔隙率和空隙率的定义、计算公式、测定方法、在工程中的作用、以及相互联系。材料的物理性质是本次课的主要内容。

甘肃工业职业技术学院

教案

| 顺序号 | 2 | 授课班级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课日期 | 年 月 日 第 周 星期 第 节 |  |  | 授课方法 | 讲授法 |
| 授课章节名称 | 第一章 建筑材料的基本性质（第一节） |  |  |  |  |
| 教学目的 | 掌握材料的主要物理性质（与水有关的物理性质、与热有关的物理性质） |  |  |  |  |
| 教学 重点与难点 | 材料与水有关的物理性质、与热有关的物理性质 |  |  |  |  |
| 更改、补充 删节内容 |  |  |  |  |  |
| 使用教具 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |
| 课后笔记 |  |  |  |  |  |
| 检查意见 | 签字 |  |  |  |  |

教学过程设计

复习旧课引入新课。 四、材料与水有关的性质 1、亲水性与憎水性 2、吸水性 质量吸水率： Wm=m2−m1m1×100% 式中：Wm——材料的质量吸水率（%）； m2——材料吸水饱和状态下质量（g）； m1——材料在干燥状态下质量（g）。 体积吸水率： 对于多孔且吸水极强材料，吸水率可用体积吸水率。 WV=m2−m1V0×1ρW×100% WV——材料的质量吸水率（%）； m2——材料吸水饱和状态下质量（g）； m1——材料在干燥状态下质量（g）； V0—干燥材料在自然状态下的体积（cm3）； ρw—水的密度（kg/cm3），在常温下ρw=1.0（g/cm3）。 质量吸水率和体积吸水率两者存在以下关系： WV=Wm×ρ0 材料的吸湿性 W含=m2−m1m1×100%式中： W含——材料的含水率（%）； m2——材料吸湿后的质量（g）； m1——材料在绝对干燥状态下质量（g）。 材料的耐水性 材料在水作用下，保持其原有性质的能力称为耐水性。用软化系数表示： K软=f饱f干 式中：K软——材料的软化系数； f干——材料在干燥状态下的抗压强度（MPa）； f饱——材料在吸水饱和状态的抗压强度（MPa）。 4．抗渗性 抗渗性是材料在压力水作用下抵抗水渗透的性能。抗渗性用渗透系数表示： K=QdAtH （1-13） 式中：K——渗透系数（cm/s）； Q——渗水量（cm3）； d——试件厚度（cm）； A——渗水面积（cm2）； t——渗水时间（s）； H——水头差（cm）。 材料的抗渗性，也可用抗渗等级P表示。即在标准试验条件下，材料的最大渗水压力（MPa）。如抗渗标号为P8，表示该种材料的最大渗水压力为0.8（MPa）。 （5）抗冻性 定义：材料在吸水饱和状态下，抵抗多次冻融循环，不破坏、强度也不显著降低的性质。 用抗冻等级表示。 （举例：F100混凝土——该混凝土能够抵抗的最大冻融循环次数为100次。） 材料与热有关的性质 1．导热性 导热性是指材料传导热量的能力。可用导热系数λ表示。 λ=QdA(T2−T1)t 导热系数愈小，材料的绝热性能愈好，材料的保温隔热性越强。 2．材料的热容量和比热 热容量是指材料受热时蓄存热量或冷却时放出热量的性能。可按下式计算： Q=m×c(T2−T1) 小结 ：材料与水有关的性质、热工性质是本次课的主要内容，对这些性质的定义、指标、计算公式、测定方法、在工程中的作用、以及相互联系应掌握。特别是这些性质在建筑工程中的作用应是同学们掌握的重的内容。

甘肃工业职业技术学院

教案

| 顺序号 | 3 | 授课班级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课日期 | 年 月 日 第 周 星期 第 节 |  |  | 授课方法 | 讲授法 |
| 授课章节名称 | 第二节 材料的力学性质 第三节 材料的耐久性 |  |  |  |  |
| 教学目的 | 掌握材料的力学性质，并会计算材料的各种强度指标。同时了解材料的耐久性能。 |  |  |  |  |
| 教学 重点与难点 | 材料的力学性质的计算；材料的耐久性能。 |  |  |  |  |
| 更改、补充 删节内容 |  |  |  |  |  |
| 使用教具 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |
| 课后笔记 |  |  |  |  |  |
| 检查意见 | 签字 |  |  |  |  |

教学过程设计

复习旧课引入新课。 第二节 材料的力学性质 一、强度与强度等级 - 定义：材料在外力作用下抵抗破坏的能力。 - 强度常用“f”表示，由于所受外力不同，常用强度有以下几种： a、抗压强度 b、 抗拉强度 c、抗弯或抗折强度 d、抗剪强度 强度影响因素：组成与构造、试件大小、试验时的加荷速、含水状况、表面状况、温度等等。 强度等级 强度等级是材料按强度大小划分的强度级别，不同的建筑材料其强度等级采用不同的符号表示。如：C30混凝土、MU15砖、M7.5砂浆、32.5普通水泥 - 比强度 比强度是材料的强度与其体积密度之比，是衡量材料轻质高强性能的指标。 木材强度值虽比混凝土低，但其比强度却高于混凝土，这说明木材与混凝土相比较是典型的轻质高强材料。 二、材料的弹性与塑性 弹性：材料在外力作用下发生变形，当外力解除后，能完全恢复到变形前形状的性质。 塑性：材料在外力作用下发生变形，当外力解除后，不能完全恢复到原来形状的性质。 三、脆性与韧性 - 韧性：材料在冲击或震动荷载的作用下，能吸收较大变形而不发生破坏的性质，称为韧性，又称为冲击韧性。路面、桥梁、吊车梁以及有抗震要求的结构都要考虑材料的韧性。 - 脆性：材料在外力作用下，直到破坏前并无明显的塑性变形而发生突然破坏的性质，称为脆性。 四、硬度与耐磨性 1．硬度 硬度是指材料表面抵抗较硬物体压入刻划的能力。 2．耐磨性 耐磨性是指材料表面抵抗磨损的能力。材料的耐磨性用磨损率来表示，可按下式计算： N=m−m2A 小结：所有的材料在生产、运输、施工以及应用过程中将会受到各种各样外力作用，这时材料所表现出来的性能通称为材料的力学性质。主要有强度和变形两个方面，对于其概念、指标、计算公式都应掌握。简单了解材料的耐久性