甘肃工业职业技术学院

教案

| 顺序号 | 5 | 授课班级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课日期 | 年 月 日 第 周 星期 第 节 |  |  | 授课方法 | 讲授法 |
| 授课章节名称 | 第三章 水泥 第一节 硅酸盐水泥 |  |  |  |  |
| 教学目的 | 了解水泥的特点与分类情况，掌握硅酸盐水泥的主要基本知识——硅酸盐水泥熟料的主要矿物组成及其特点，以及其对水泥性能的影响，认识水泥石的结构情况，理解水泥的凝结硬化过程。 |  |  |  |  |
| 教学 重点与难点 | 硅酸盐水泥的主要基本知识 |  |  |  |  |
| 更改、补充 删节内容 |  |  |  |  |  |
| 使用教具 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |
| 课后笔记 |  |  |  |  |  |
| 检查意见 | 签字 |  |  |  |  |

教学过程设计

复习旧课，引入新课 水泥分类：1、按水泥的功能及用途分：通用水泥、专用水泥、特性水泥。 2、按水泥中的主要水硬性物质分： 第一节 硅酸盐水泥 一、定义（组成、掺量、代号） 凡由硅酸盐水泥熟料、0～5％石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，称为硅酸盐水泥。代号P。 不掺加混合材料的称为Ⅰ型硅酸盐水泥，代号P•Ⅰ；掺入混合材料的称为Ⅱ型硅酸盐水泥，代号P•Ⅱ。 二、硅酸盐水泥熟料 1、生产（ 两磨一烧） 2、熟料的主要矿物组成 矿物名称; 化学成分; 代号; 含量. 硅酸三钙; 3CaO·SiO2; C3S; 45%～65%. 硅酸二钙; 2CaO·SiO2; C2S; 15%～30%. 铝酸三钙; 3CaO·AL2O3; C3A; 7%～15%. 铁铝酸四钙; 4CaO·AL2O3·Fe2O3; C4AF; 10%～18%. 3、矿物组成的主要特点，及其对水泥性能的影响。 名 称; 硅酸三钙; 硅酸二钙; 铝酸三钙; 铁铝酸四钙. 凝结硬化速度; 快; 慢; 最快; 快. 28d水化放热量; 多; 少; 最多; 中. 强度; 高; 早期低、后期高; 低; 低. 四、水泥的凝结硬化 - 定义 凝结：水泥浆逐渐失去可塑性的过程；有初凝、终凝的区别。 硬化：水泥石强度逐渐发展的过程。这个时间段很长，如果给予适当的温度和湿度条件，这个过程将程序进行在水泥使用的全过程。 - 水化反应 2（3CaO·SiO2） ＋6H2O 3CaO·2SiO2·3H2O＋3Ca（OH）2 2（2CaO·SiO2） ＋4H2O 3CaO·2SiO2·3H2O＋Ca（OH）2 3CaO·Al2O3＋6H2O 3CaO·Al2O3·6H2O 4CaO·Al2O3·Fe2O3＋7H2O 3CaO·Al2O3·6H2O＋CaO·Fe2O3·H2O 3CaO·Al2O·6H2O＋3（CaSO4·2H2O）＋19H2O 3CaO·Al2O3·3CaSO4·31H2O 3、硅酸盐水泥的凝结和硬化 水泥的凝结硬化过程的四个阶段：（1）初始反映期；（2）诱导期；（3）凝结期；（4）硬化期 五、影响水泥凝结、硬化的主要因素 1、熟料的矿物组成 2、细度 3、养护温度与湿度 4、石膏掺量 5、龄期 6、外加剂 六、 硅酸盐水泥的技术性质 1、不溶物 2、烧失量 烧失量是指水泥在一定灼烧温度和时间内，烧失的量占水泥原质量的百分数。 3 、 细度：水泥颗粒的总体粗细程度。 用比表面积表示。比表面积＝水泥颗粒总表面积/水泥质量（单位：m2/kg） 测定方法：负压筛法 国家标准规定：比表面积应大于300m2/kg。 细度不合格为不合格品水泥。 - 标准稠度用水量 标准稠度用水量，用拌和标准稠度水泥净浆的水量除以水泥质量的百分数表示。 - 凝结时间：水泥加水开始至水泥浆完全失去可塑性所需要的时间。 指标：初凝时间、终凝时间 测定方法：采用凝结时间测定仪测定。 国标中规定：初凝不早于45min；终凝不迟于6.5h。 初凝不合格为废品水泥；终凝不合格为不合格品水泥。 小结：水泥是本课程的重点章节内容，需要掌握的知识内容较多。本次课是对水泥的一个大概都了解和掌握。其中水泥的原料与生产需要了解，同时应掌握水泥熟料的各方面内容（包括熟料的主要矿物组成、及其特点，以及对水泥性能的影响），理解水泥的凝结硬化过程，明白石膏所起的缓凝剂作用。

甘肃工业职业技术学院

教案

| 顺序号 | 6 | 授课班级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课日期 | 年 月 日 第 周 星期 第 节 |  |  | 授课方法 | 讲授法 |
| 授课章节名称 | - 硅酸盐水泥 - 掺混合材料的硅酸盐水泥 |  |  |  |  |
| 教学目的 | 掌握硅酸盐水泥的主要技术性质及质量标准、检验方法。 |  |  |  |  |
| 教学 重点与难点 | 硅酸盐水泥的主要技术性质；掺混合材料的硅酸盐水泥的技术性质和应用 |  |  |  |  |
| 更改、补充 删节内容 |  |  |  |  |  |
| 使用教具 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |
| 课后笔记 |  |  |  |  |  |
| 检查意见 | 签字 |  |  |  |  |

教学过程设计

复习旧课，引入新课 5、体积安定性 定义：泥体积安定性是指水泥在凝结硬化过程中体积变化的均匀性。 安定性测定方法：试饼法、雷氏法 引起安定性不良的原因：（1）游离氧化钙和氧化镁含量（2）石膏掺量 国家标准规定：安定性不合格的水泥应作废品处理，不能用于工程中。 6、强度及强度等级 水泥强度是表征水泥力学性质的重要指标。 按照国家标准《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》（GB/T17671一1999)规定，以水泥:标准砂:水=1：3.0：0.5的配合比，用标准制作方法制成40mm40mm160mm的标准试件，在温度为（20±1）℃、相对湿度90%的养护箱中养护，测定其达到规定龄期(3d、28d)的抗折和抗压强度。 强度等级：按水泥规定龄期的抗折强度和抗压强度划分的强度级别。 硅酸盐水泥的强度等级：42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R - 碱含量 - 氯离子含量 七、水泥石的腐蚀与防止 1、水泥石的腐蚀 （1）软水侵蚀；（2）酸类侵蚀；（3）盐类腐蚀；（4）强碱腐蚀。 2．水泥石腐蚀的防止措施 （1）合理选用水泥品种； （2）提高水泥石的密实度； （3）表面设置保护层。 八、硅酸盐水泥的特性及应用 1、强度高 2、水化热高 3、抗冻性好 4、碱度高、抗碳化能力强 5、耐腐蚀性差 6、耐热性差 7、湿热养护效果差 九、水泥的储运与验收 十、小结

甘肃工业职业技术学院

教案

| 顺序号 | 7 | 授课班级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课日期 | 年 月 日 第 周 星期 第 节 |  |  | 授课方法 | 讲授法 |
| 授课章节名称 | - 掺混合材料的通用硅酸盐水泥 第三节 其它品种水泥 |  |  |  |  |
| 教学目的 | 了解其它品种的硅酸盐水泥的特点及性能，及其各自的适用范围 |  |  |  |  |
| 教学 重点与难点 | 其它品种的硅酸盐水泥的特点和性能 |  |  |  |  |
| 更改、补充 删节内容 |  |  |  |  |  |
| 使用教具 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |
| 课后笔记 |  |  |  |  |  |
| 检查意见 | 签字 |  |  |  |  |

教学过程设计

复习旧课，引入新课 第二节 掺混合材料的硅酸盐水泥 定义：凡在硅酸盐水泥熟料中，掺入一定量的混合材料和适量石膏共同磨细制成的水硬性胶凝材料，称为混合材水泥。 意义：节约水泥熟料，提高产量，降低成本，调节标号，改善性能；还可利用工业废料，节约粘土和岩石资源。 常用活性混合材料有矿渣、火山灰、粉煤灰。 一、普通硅酸盐水泥 凡由硅酸盐水泥熟料、6%～15%混合材料、适量的石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，称为普通硅酸盐水泥，简称普通水泥，代号为P·O。 普通硅酸盐水泥的技术性质 1．细度 用80μm的方孔标准筛，所得筛余量不得超过10%为合格。 2．凝结时间 初凝时间不得早于45min，终凝时间不得迟于10h。 3．强度等级 按国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175—1999)规定，其强度等级分为32.5，32.5R，42.5，42.5R，52.5，52.5R，其技术标准如表3-4，表中代号R表示早强型水泥。 二、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥 矿渣水泥，代号为P·S。水泥中粒化高炉矿渣掺加量按质量百分比计为20％～70%， 火山灰质水泥，代号为P·P。水泥中火山灰质混合材料总掺加量按质量百分比计为20％，但不超过50％。 粉煤灰水泥，代号为P·F。水泥中粉煤灰混合材料总掺加量按质量百分比计为20％，但不超过40％。 1．技术性质 （1）细度、凝结时间及体积安定性 （2）氧化镁、三氧化硫 （3）碱含量 （4）强度等级 按国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175—1999)规定，其强度等级分为32.5，32.5R，42.5，42.5R，52.5，52.5R，其技术标准如表3-5，表中代号R表示早强型水泥。 2．三种水泥共性 （1）凝结硬化速度慢，早期强度低，后期强度增长较快，甚至超过同标号的硅酸盐水泥。因此不适用于早期强度有要求的工程，如现浇的钢筋混凝土结构。 （2）水热较低；（3）抗冻性差，抗碳化能力差；（4）抗软水、耐腐蚀性强； （5）蒸汽养护效果好 4．三种水泥不同点 （1）矿渣水泥耐热性好（2）火山灰水泥抗渗性好（3）粉煤灰水泥抗裂性好 三、复合硅酸盐水泥 复合水泥，代号为P·C。水泥中混合材料总掺加量按质量百分比计应大于15％，但不超过50％。 复合水泥的氧化镁含量不得超过5.0%，如水泥经压蒸安定性试验合格，则熟料中氧化镁的含量允许放宽到6.0%。三氧化硫含量不得超过3.5%。 复合硅酸盐水泥强度等级分为32.5，32.5R，42.5，42.5R，52.5，52.5R， R表示早强型水泥。 第三节 其它品种水泥 - 铝酸盐水泥 以铝酸钙为主的铝酸盐水泥熟料磨细制成的水硬性胶凝材料。 特性：早期强度增长快，24h即可达到极限强度的80％。 应用：主要用于要求早期强度较高的特殊过程。 - 砌筑水泥 - 白色硅酸盐水泥 由白色硅酸盐水泥熟料加入适量石膏，磨细制成的水硬性胶凝材料。 应用：装饰工程。 - 道路硅酸盐水泥 - 快凝快硬硅酸盐水泥 - 膨胀水泥 在水化硬化过程中产生体积膨胀的水泥。 分类：膨胀水泥和自应力水泥 应用：适用于补偿收缩混凝土结构工程，防渗抗裂混凝土工程，补强和防渗抹面工程，大口径混凝土管及其接缝，梁柱和管道接头，固接机器底座和地脚螺栓。 - 白色硅酸盐水泥 由白色硅酸盐水泥熟料加入适量石膏，磨细制成的水硬性胶凝材料。 应用：装饰工程。 本章小结: