甘肃工业职业技术学院

教案

| 顺序号 | 8 | 授课班级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课日期 | 年 月 日 第 周 星期 第 节 |  |  | 授课方法 | 讲授法 |
| 授课章节名称 | 第四章 混凝土 第一节 概述 第二节普通混凝土的组成材料 |  |  |  |  |
| 教学目的 | 掌握混凝土的定义及分类，掌握普通混凝土的组成材料。 |  |  |  |  |
| 教学 重点与难点 | 掌握普通混凝土的组成材料及其各自对混凝土的影响 |  |  |  |  |
| 更改、补充 删节内容 |  |  |  |  |  |
| 使用教具 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |
| 课后笔记 |  |  |  |  |  |
| 检查意见 | 签字 |  |  |  |  |

教学过程设计

第一节 概 述 混凝土定义： 广义：混凝土是以胶凝材料、粗细集料及其他外掺材料按适当比例拌制、成型、养护、硬化而成的人造石材。 普通混凝土的组成：水泥、砂、石、水、外加剂、外掺料 一、混凝土的分类 - 按干观密度分类 重混凝土; 普通混凝土; 轻混凝土. 体积密度（kg/m3）; 大于2800; 2000～2800; 小于1950. - 胶凝材料不同分类 水泥混凝土、沥青混凝土、聚合物浸渍混凝土、聚合物胶结混凝土、水玻璃混凝土等 3、按施工方法不同分类 现浇混凝土、预制混凝土（商品混凝土）、泵送混凝土、喷射混凝土 - 按用途分类 结构混凝土、装饰混凝土、防水混凝土、道路混凝土、大体积混凝土、膨胀混凝土等 - 混凝土的特点 1．优点 （1）原料资源丰富，造价低廉 （2）良好的可塑性 （3）可调整性 （4）抗压强度高 （5）耐久、耐火、维修费用低等许多优点 2、缺点 （1）自重大 （2）抗拉强度小、呈脆性易开裂 （3）体积不稳定 （4）硬化较缓慢，生产周期长。 （5）导热系数大，保温隔热性能差 （6）混凝土的质量受施工环节的影响较大，难以精确控制 第二节 普通混凝土组成材料 普通混凝土的组成材料：水泥、砂（细集料）、石（粗骨料）、水、外加剂、掺合料 各组成材料在混凝土硬化前后的作用 组成材料; 硬化前的作用; 硬化后的作用. 水泥+水; 润滑作用; 胶结作用. 砂+石子; 填充作用; 骨架作用. - 水泥 1．品种的选择 2．强度等级的选择 水泥强度等级应根据混凝土设计强度等级进行选择。原则上，配制高强度等级的混凝土，选择高强度等级的水泥。 二、砂（细集料） 粒径小于4.75mm的岩石颗粒。 砂分为天然砂和人工砂、混合砂三大类。 1、普通混凝土用砂的技术要求有下列几个方面： （1）颗粒级配和粗细程度 a、砂的颗粒级配是指各级粒级的砂按比例搭配的情况； 选择和使用砂时原则：应尽量选择在空隙率小的条件下尽可能粗的砂，即选择级配适宜、颗粒尽可能粗的砂配制混凝土。 B、粗细程度是指各粒级的砂搭配在一起总的粗细总的粗细情况。 砂的粗细程度，用细度模数表示。细度模数Mx的计算如下： 式中 Mx——细度模数； A1、A2、A3、A4、A5、A6——分别为4.75mm、2.36mm、1.18mm、600μm、300μm、150μm筛的累计筛余百分率，％。 混凝土用砂按细度模数的大小分为粗砂、中砂和细砂三种： 粗砂：Mx＝3.7～3.1；中砂：Mx＝3.0～2.3；细砂：Mx＝2.2～1.6。 2．含泥量、泥块含量和石粉含量 含泥量是指天然砂中粒径小于80μm的颗粒含量； 泥块含量是指砂中原粒径大于1.25mm，经水浸洗、手捏后小于630μm的颗粒含量；石粉含量是指人工砂中粒径小于75μm的颗粒含量。 3.有害物质 混凝土用砂中不应有草根、树叶、树枝、塑料、煤块、炉渣等杂物。并对砂中含有云母、轻物质、有机物、硫化物及硫酸盐、氯盐等含量作了规定。 4．坚固性 砂的坚固性是指砂在自然风化和其他外界物理化学因素作用下抵抗破坏的能力。 - 粗集料 粗骨料是指粒径大于或等于4.75mm的岩石颗粒。 普通混凝土常用的粗骨料分为卵石和碎石两种。 - 颗粒级配 定义：不同粒径的石颗粒搭配的比例情况； 测定方法：筛分析法（根据累计筛余率判断石子级配是否合格）； 种类：连续级配、间断级配以及单粒级 （1）最大粒径（Dmax） 定义：石子公称利粒径的上限。 Dmax对石子应用的影响； 《混凝土质量验收标准》的规定。 - 强度 指标：立方体抗压强度或压碎指标 - 坚固性 - 针片状颗粒含量 - 有害杂质含量 2、有害杂质：泥、泥块、有机物、硫化物和硫酸盐、草根、树皮、树叶、塑料、煤块、炉渣等 3、颗粒形状 （1）针状 （2） 片状 选用原则： - 强度及坚固性 (1) 强度 a、岩石抗压强度 b、压碎指标 (2) 坚固性 4、混凝土用水 混凝土拌合用水基本质量要求是，不得影响混凝土的凝结硬化；不得降低混凝土的耐久性；不加快钢筋锈蚀和预应力钢丝脆断。 - 掺合料 （1）粉煤灰 （2）硅灰 （3）沸石 （4）粒化高炉矿渣粉 本节课小结：

甘肃工业职业技术学院

教案

| 顺序号 | 9 | 授课班级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课日期 | 年 月 日 第 周 星期 第 节 |  |  | 授课方法 | 讲授法 |
| 授课章节名称 | 第三节 混凝土拌合物性质 第四节 硬化混凝土的性能 |  |  |  |  |
| 教学目的 | 掌握和易性的评定措施及影响和易性的主要因素；硬化混凝土的性能 |  |  |  |  |
| 教学 重点与难点 | 掌握和易性的评定措施及影响和易性的主要因素； |  |  |  |  |
| 更改、补充 删节内容 |  |  |  |  |  |
| 使用教具 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |
| 课后笔记 |  |  |  |  |  |
| 检查意见 | 签字 |  |  |  |  |

教学过程设计

复习旧课，引入新课 第三节 混凝土拌合物性质 一、混凝土拌合物的技术性质——和易性 - 定义与所包含的内容 混凝土拌合物易于施工操作，能够获得结构均匀、成型密实的硬化混凝土的性质。 包含三方面内容：流动性、粘聚性、保水性 二、测定方法与原则 原则： 定量测定流动性 经验判断粘聚性 综合评定和易性 经验判断保水性 方法：①坍落度法 ②维勃稠度法 适用条件：石子最大粒径不大于40mm； 石子最大粒径不大于40mm； 坍落度值不小于10mm。 维勃稠度值在5～30s之间。 - 影响和易性的主要因素 - 水泥浆量与水灰比 2、砂率 3、组成材料性质的影响 4、时间、环境因素、施工条件 第四节 硬化混凝土的性能 混凝土的强度是混凝土硬化后最主要的技术性质。它包括抗压、抗拉、抗剪和抗弯强度等。 1．抗压强度和强度等级 (1) 立方体抗压强度 a、制作混凝土立方体试件，标准试件尺寸：150×150×150mm ； 非标准试件尺寸：100×100×100mm； 200×200×200mm b、 标准养护（养护条件）; c、标准龄期：28d d、采用标准方法进行力学试验 (2) 棱柱体抗压强度 (3) 强度等级 C15，C20，C25，C30，C35，C40，C45，C50，C55，C60，C65，C70，C75，C80等十四个强度等级。 - 抗拉强度 混凝土的抗拉强度采用劈裂抗拉试验法测得，但其值较低，一般为抗压强度的1/10～1/20。混凝土抗拉强度是确定混凝土抗裂度的重要指标。 - 混凝土的抗折强度 - 影响混凝土强度的主要因素 （1）水泥强度等级与水灰比 （2）骨料的影响 （3）养护条件 （4）龄期 （5）施工条件 （6）试验条件 （7）外加剂 本章小结：混凝土的技术性能是判断混凝土质量状况的唯一依据，本次课主要要掌握混凝土拌合物的技术性能——和易性。理解和易性中所包含的三个方面的内容，能采用正确的试验方法检测混凝土拌合物的和易性，并能根据测定的具体情况进行调整，以使混凝土拌合物的和易性达到设计要求。混凝土的质量状况如何主要是从硬化混凝土的强度指标上来反映，因此应掌握混凝土强度指标的测定方法，并能理解影响因素对混凝土强度的作用，能够采取正确的方法来提高混凝土的强度。

甘肃工业职业技术学院

教案

| 顺序号 | 10 | 授课班级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课日期 | 年 月 日 第 周 星期 第 节 |  |  | 授课方法 | 讲授法 |
| 授课章节名称 | ## 第四节 硬化混凝土的性能 第五节 混凝土外加剂 |  |  |  |  |
| 教学目的 | 了解混凝土外加剂的种类及用途 |  |  |  |  |
| 教学 重点与难点 | 外加剂的作用原理 |  |  |  |  |
| 更改、补充 删节内容 |  |  |  |  |  |
| 使用教具 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |
| 课后笔记 |  |  |  |  |  |
| 检查意见 | 签字 |  |  |  |  |

教学过程设计

复习旧课，引入新课 二、混凝土的变形性能 1、非荷载作用下的变形 （1）化学收缩 （2）干缩湿涨 （3）温度变形 2、荷载作用下的变形 （1）短期荷载作用下的变形 （2）长期荷载作用下的变形 徐变的概念和影响因素 - 混凝土外加剂 混凝土外加剂是在混凝土拌合过程中掺入的、能够改善混凝土性能的化学药剂，掺量一般不超过水泥用量的5%。 一、分类：根据国家标准《混凝土外加剂》（GB8075－2005）的规定，混凝土外加剂按照其主要功能分为四类： （1）改善混凝土拌合物流变性能的外加剂，包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等。 （2）调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂，包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等。 （3）改善混凝土耐久性的外加剂，包括引气剂、防水剂和阻锈剂等。 （4）改善混凝土其它性能的外加剂，包括加气剂、膨胀剂、防冻剂、着色剂、防水剂和泵送剂等。 二、减水剂 1．减水剂的作用机理 2．减水剂的作用效果 （1）.减少混凝土拌合物的用水量，提高混凝土的强度; (2)提高混凝土拌合物的流动性； （3）节约水泥；（4）改善混凝土拌合物的性能。 3．常用的减水剂 三、早强剂 早强剂是指掺入混凝土中能够提高混凝土早期强度，对后期强度无明显影响的外加剂。 常用早强剂的品种：无机盐类早强剂、有机物类早强剂、复合早强剂。 四、引气剂 引气剂是指加入混凝土中能引入微小气泡的外加剂。 1．引气剂的作用机理 2．引气剂的作用效果 3．常用的引气剂 五、缓凝剂 六、防冻剂 七、速凝剂 八、外加剂的选择与使用 本章小结：

甘肃工业职业技术学院

教案

| 顺序号 | 11 | 授课班级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课日期 | 年 月 日 第 周 星期 第 节 |  |  | 授课方法 | 讲授法 |
| 授课章节名称 | 第六节 混凝土的耐久性 第七节 混凝土的质量控制与强度评定 |  |  |  |  |
| 教学目的 | 掌握混凝土耐久性的概念及主要内容及混凝土质量控制的标准 |  |  |  |  |
| 教学 重点与难点 | 混凝土耐久性的概念及主要内容 |  |  |  |  |
| 更改、补充 删节内容 |  |  |  |  |  |
| 使用教具 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |
| 课后笔记 |  |  |  |  |  |
| 检查意见 | 签字 |  |  |  |  |

教学过程设计

复习旧课，引入新课 - 混凝土的耐久性 一、混凝土的耐久性主要包括抗冻性、抗渗性、抗侵蚀性、碳化及碱骨料反应等。 1、抗渗性 混凝土的抗渗性是指混凝土抵抗压力水渗透的能力。混凝土的抗渗性用抗渗等级P表示。如P4表示混凝土能抵抗0.4 MPa的静水压力而不发生渗透。 - 抗冻性 混凝土的抗冻性是指混凝土在饱和水状态下，能抵抗冻融循环作用而不发生破坏，强度也不显著降低的性质。抗冻性是评定混凝土耐久性的重要指标。 - 抗碳化性 混凝土的碳化主要指水泥石的碳化。 - 碱骨料反应 碱骨料反应是指水泥、外加剂等混凝土组成物及环境中的碱与骨料中碱活性矿物在潮湿环境下缓慢发生并导致混凝土开裂破坏的膨胀反应。 二、提高混凝土耐久性的措施 1、应根据混凝土的工程特点或所处的环境条件，合理选择水泥品种； 2、严格控制混凝土的水灰比和保证足够的水泥用量； 3、选择质量良好、技术要求合格的骨料，并尽量采用合理砂率； 4、掺入适量减水剂、减水剂，可减少混凝土的单位用水量，提高混凝土的密实度； 5、掺入高效活性矿物掺料； 6、严格按操作规程进行施工操作，加强搅拌、合理浇注、振捣密实、加强养护，确保施工质量，提高混凝土制品的密实度。 第七节 混凝土的质量控制与强度评定 - 混凝土质量的波动及其控制 1、混凝土质量的波动及其控制 （1）混凝土质量的波动因素 （2）混凝土质量的控制 二、混凝土强度评定的数理统计方法 1、混凝土强度概率的正态分布 2、强度平均值、标准差、变异系数 3、混凝土强度保证率与质量评定 三、混凝土的配制强度 本章小结：

甘肃工业职业技术学院

教案

| 顺序号 | 12 | 授课班级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课日期 | 年 月 日 第 周 星期 第 节 |  |  | 授课方法 | 讲授法 |
| 授课章节名称 | 第八节 普通混凝土的配合比设计 |  |  |  |  |
| 教学目的 | 掌握普通混凝土配合比的设计方法，初步配合比的确定方法。 |  |  |  |  |
| 教学 重点与难点 | 初步配合比的确定方法。 |  |  |  |  |
| 更改、补充 删节内容 |  |  |  |  |  |
| 使用教具 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |
| 课后笔记 |  |  |  |  |  |
| 检查意见 | 签字 |  |  |  |  |

教学过程设计

复习旧课，引入新课 第八节 普通混凝土的配合比设计 配合比的概念？配合比设计的概念？ 一、配合比表示方法（两种） - 以1m3混凝土中各组成材料的用量表示，单位kg。 水泥﹕砂﹕石﹕水＝350﹕788﹕1685﹕182 2、以各组成材料之间的质量比来表示（举例说明） 水泥﹕砂﹕石﹕水＝1﹕2.25﹕4.81﹕0.52 二、配合比设计所需要达到的目的（即基本要求） - 质量要求（混凝土的强度满足设计要求的强度等级、和易性满足施工现场的要求、耐久性满足工程所处环境对混凝土的要求） - 经济要求（在保证混凝土质量的前提条件下，经济合理，即节约水泥、降低成本） 三、三个重要参数 水灰比（W/C） 单位用水量（mc） 砂率（βs） 四、普通混凝土配合比设计的方法和步骤 - 初步配合比的计算 （1）确定混凝土施工配制强度fcu，o≥fcu，k+1.645σ （2）确定水灰比W/C fcu，o=αafce（C/W-αb） （3）确定单位用水量mw0 （4）计算单位水泥用量mc0 （5）确定合理砂率βs （6）计算单位砂、石用量ms0、mg0 质量法：假设混凝土拌合物的体积密度为mcp＝2350～2450Kg mc0 + ms0 + mg0 + mw0＝mcp 体积法： 五、例题讲解

甘肃工业职业技术学院

教案

| 顺序号 | 13 | 授课班级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课日期 | 年 月 日 第 周 星期 第 节 |  |  | 授课方法 | 讲授法 |
| 授课章节名称 | 第八节 普通混凝土的配合比设计 |  |  |  |  |
| 教学目的 | 掌握普通混凝土配合比的设计方法，特别是施工配合比的换算和实验室配合比的确定方法。 |  |  |  |  |
| 教学 重点与难点 | 特别是施工配合比的换算和实验室配合比的确定方法。 |  |  |  |  |
| 更改、补充 删节内容 |  |  |  |  |  |
| 使用教具 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |
| 课后笔记 |  |  |  |  |  |
| 检查意见 | 签字 |  |  |  |  |

教学过程设计

复习旧课，引入新课 2、确定试验室配合比 （1）试配少量混凝土（15L） 计算试配15L混凝土各组成材料的用量 mci=0.015mc0 msi=0.015ms0 mgi=0.015mg0 mwi=0.015mw0 （2）坍落度试验检测混凝土拌和物和易性，并调整配合比 在坍落度试验中若出现以下现象，则需对混凝土配合比进行调整： 坍落度偏大——保持砂率不变，增加砂石用量； 坍落度偏小——保持水灰比不变，增加水泥浆量； 粘聚性不好——提高砂率； 保水性不好——提高砂率。 （3）测定混凝土拌合物体积密度 （4）制作混凝土立方体试件，检测28d抗压强度值，根据具体数值调整配合比——得到实验室配合比 分别按3个水灰比配合3组混凝土，并检测其28d抗压强度值，得到以下3组数据： W/C－0.05; W/C; W/C＋0.05. fcu,1; fcu,2; fcu,3. 根据以上数据作坐标图： 3、含水率换算确定施工配合比 mc＝mc0 ms＝ms0（1＋a%） mg＝mg0（1＋b%） mw＝mw0－ms0×a%－mg0×b% 4、例题讲解 本节课小结

甘肃工业职业技术学院

教案

| 顺序号 | 14 | 授课班级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课日期 | 年 月 日 第 周 星期 第 节 |  |  | 授课方法 | 讲授法 |
| 授课章节名称 | 第九节 高性能混凝土 第十节 其他种类混凝土 |  |  |  |  |
| 教学目的 |  |  |  |  |  |
| 教学 重点与难点 |  |  |  |  |  |
| 更改、补充 删节内容 |  |  |  |  |  |
| 使用教具 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |
| 课后笔记 |  |  |  |  |  |
| 检查意见 | 签字 |  |  |  |  |

教学过程设计

复习旧课，引入新课 第九节 高性能混凝土 - 高性能混凝土的定义与发展 二、高性能混凝土的特点 1、高施工性 2、高强度 3、高耐久性 4、体积稳定性 三、配制高性能混凝土的技术途径 1、优化水泥品质 2、改善水泥颗粒粒形和颗粒级配 3、掺加矿物掺合料 4、采用低水胶比 5、采用优质砂石骨料 第十节 其他种类混凝土 一、 轻骨料混凝土 1、轻骨料 （1）堆积密度 （2）颗粒级配、最大粒径及粗细程度 （3）强度 （4）吸水率 2、轻骨料混凝土的主要性质 （1）和易性 （2）强度与强度等级 （3）表观密度 （4）弹性模量与变形 3、轻骨料的分类 4、轻骨料混凝土施工 5、轻骨料混凝土的应用 二、防水混凝土 1、普通防水混凝土 2、外加剂防水混凝土 三、粉煤灰混凝土 四、纤维混凝土 五、大体积混凝土 六、聚合物混凝土 本节课小结：