水泥净浆搅拌机操作规程

- 检查仪器运行是否正常。

- 卸下搅拌锅，并用湿布将拌和用具湿润（锅内壁，搅拌叶片）。

- 将称量好的500克水泥倒入搅拌锅中，装上搅拌锅。

- 开动搅拌机，拌称量好的水徐徐加入。

- 搅拌时间：慢速搅拌120秒,停15秒,快搅120秒,停机.。

- 用小刀刮下粘在搅拌机叶片上的水泥净浆，取下搅拌锅,进行下一步试验。

- 清洗搅拌机