土工实验室规则

（教师及工作人员）

- 凡在本实验室工作的人员，作实验的师生，参观者均必需遵守本规则。

- 进入本实验室，必须按规定穿戴好防护用品，实验室内 不准吸烟，谈笑，喧哗。

- 为实验室准备好实验器具，材料。-

- 给学生认真讲解实验过程，以及注意事项。

- 合理组织安排学生实验，使实验顺利进行。

- 及时处理实验中出现的各种问题、故障及事故。

- 实验结束后，组织学生整理、清洁实验器具、材料。

- 做好实验室日常管理工作。

建工系

土工实验室规则

（实验人员）

- 凡在本实验室工作、实验的师生、参观者均必须遵守本规则。

- 进入本实验室，必须按规定穿戴好防护用具。

- 实验室内不准吸烟，谈笑，喧哗，不准动用与本实验无关的设备、器材。

- 学生实验前必须认真预习实验内容，做好实验准备。

- 实验学生必须服从实验教师及工作人员安排。对不听从指挥的学生提出警告、批评，直到取消实验资格。

- 严格遵守实验操作规程，注意安全,实验过程中发生故障或事故应立即停止，并及时报告实验教师处理，教师检查处理后方可继续实验

- 实验者要有严肃的科学态度，要细致观察，精密思考，如实记录，认真写出实验报告。

- 节约实验材料，如水、电，爱护实验器具，有损坏及时报告并按规定赔偿，实验室器材未经实验教师或实验室工作人员许可不准私自带出实验室。

- 实验结束后，做好仪器、工具的清洗、整理、归位工作，清理工作台面，打扫室内卫生。

建工系

三轴剪力仪操作规程

1、检查仪器运行是否正常；

2、检查仪器运行是否漏水漏气或阻塞；

3、检查乳胶薄膜套是否有漏气的小孔，轴向传动轴是否存在摩擦力；

4、将制好的土样用薄膜套装好后安装在压力室内，拧紧压力筒密封螺帽，并使传压活塞与土样帽接触；

5、施加围压，调整轴向变形位移计及轴向压力百分表的初始零点读数；

6、施加轴向压力，打开电源，记录试样每产生轴向应变0.2％或0.5％时测力环变形值，直至土样坡坏或应变量进行到15～20％为止；

7、试验结束停机，卸除围压并拆除试样，描述试样破坏形状；

8、试验完成后，擦净仪器表面及压力室内残留水分并将剩余土样密封备用。

建工系

直剪仪操作规程

- 检查仪器运行是否正常。

- 装样：在剪切容器底盒放入透水石及滤纸一张，将切好的土样放入剪切盒，然后在试样顶部依次放置滤纸、透水石、传压活塞及加压框架。

- 通过杠杆加压至试样压缩稳定后，安装应变圈及百分表，转动手轮使剪切上盒钢珠与应变圈恰好接触并将百分表调零。

- 拔去剪切容器上的销钉，开动电动机，记录百分表度数，直至百分表指针不再前进或指针开始倒退，记录终读数，关闭电源，结束试验。

- 试验完成后，将直剪仪擦拭干净并将其他仪器归位。

建工系

固结仪操作规程

- 检查仪器运行是否正常。

- 用50cm3或30cm3环刀切取土样。

- 再固结仪的压缩容器内装上切土环刀（刀口向下），土样两端贴上湿润滤纸，然后依次放置透水石、传压活塞及定向钢球。

- 将装有土样的固结容器准确地放在加荷横梁的中心并调整杠杆平衡，施加0.01kgf/cm2的预压荷载预压使土样与容器上下各部分之间接触良好。

- 百分表调零，按工程情况选择试验方法和加荷等级，依次施加每一级荷重并记录百分表读数，试验方法原则以24h施加一级荷载。

- 试验结束后，应先排除固结容器内水分，然后拆除容器内各部件及土样。

- 实验完成后，试验设备及工作台面。

建工系