沥青延伸度仪操作规程

- 检查仪器运行是否正常。

- 移动滑板使指针正对标尺零点。

- 将八字试模移至延度仪水槽中, 模具两孔分别套在滑板及槽端金属柱上。

- 加入水温为25±0.5度的水,水面距试件表面应不小于25mm,去掉八字试模侧模。

- 开动延伸度仪，观察沥青拉伸情况，如发现沥青细丝浮于水面或沉入槽底，应加乙醇或食盐水,调整水密度。

- 测得试件拉断时标尺上的读数既为试样的延伸度，以cm表示。

- 实验完成后，将水槽中的水放出，并将水槽擦干，清洗八字试模。